ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

"Декоративный литьевой мрамор" - это технология, позволяющая на основе современных материалов создавать изделия повышенной художественной выразительности, повторяя фактуру традиционных материалов (столешницы, подоконники, балясины, перила, памятники, элементы декора для внутренней и внешней отделки).

Цветовая гамма: свыше 30 имитаций камня, 450 вариантов однотонных оттенков + индивидуальный подбор. Технология производства изделий из этого материала получила широкое применение в Германии и Италии, а также в других странах и используется ими уже более 40 лет. Это экологически чистый материал представляет собой композицию из минерального сырья, натурального каменного наполнителя и синтетического связующего. Его преимущества: высокая прочность, теплоизоляция, антибактериальные характеристики; нейтральность к химическим соединениям; простота ухода; стойкость к истиранию и вибрации.

Технология обеспечивает выпуск изделий с показателями качества, намного превышающими характеристики натуральных материалов. Природные материалы обладают меньшей прочностью, •    стойкостью к агрессивным средам и требуют более тщательного ухода. Вот лишь некоторые сравнительные характеристики.

Мрамор	Литьевой мрамор

Водопоглощение за 24 (%)		0,5		0,01

Морозостойкость (циклы)		25		300

| Характеристика | Ед.измерения | Литьевой камень | Гранит |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемная масса | Кг/мЗ | 1800-2000 | 2600-2800 |
| Прочность при сжатии | МПа | 80-120 | 150-250 |
| Прочность при растяжении | МПа | 7-10 | 2-3 |
| Водопоглощение | %т. | 0,05-0,1 | 0,3-0,5 |
| Теплостойкость по Мартенсу | С | 80 | - |
| Теплопроводность | Вт/мК | 0,4-0,6 | 0,8-0,9 |
| Морозостойкость | циклов | 300 | 35-100 |
| Износостойкость | Г/смЗ | 0,02-0,03 | 0,05-0,2 |
| Показатель горючести | - | 2,1 | - |

Гибкая технология производства по праву может считаться "новым поколением искусственного камня". Абсолютно устойчива к воздействию агрессивных сред, в частности это касается таких показателей как морозоустойчивость и износостойкость.

"Частые вопросы"

- Легко ли царапается покрытие?

- Почему верхний слой не отслаивается?

- Не выцветает ли покрытие?

- Боится ли литьевой камень воды?

- Легко ли царапается покрытие?
Любое глянцевое покрытие требует бережного обращения, литьевой камень не является исключением. Случайные царапины можно легко устранить с помощью полироли для мебели. Глубокие царапины можно устранить мелкой шлифовальной шкуркой (толщина покрытия позволяет устранять царапины глубиной до 0,6 мм) и восстановить глянец полиролью.

- Почему верхний слой не отслаивается?
Потому что верхний слой не приклеивается к основе, а соединяется с ней при твердении. Таким образом, их уже невозможно разделить.

- Не выцветает ли покрытие?
Воздействие солнечного света не влияет на свойство литьевого камня. Мы применяем для окрашивания покрытия только минеральные красители (пигменты, которые обладают максимальной светостойкостью).

- Боится ли литьевой камень воды?
Литьевой камень совершенно не чувствителен к воздействию воды, т.к. у него замкнутая пористость.

КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ УЖЕ ПРОВЕРЕНО И ОЦЕНЕНО ПО ДОСТОИНСТВУ
МНОГИМИ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ.